POROFLEX®-RAPID 3% F-10 ist ein flüssiger, Schaumbildner auf Proteinbasis, der zum Aufschäumen hydraulischer Bindemittel (z.B. Zement, hydraulische Kalke, Trass, Puzzolane, etc.), zu Leichtbaustoffen. Neben einem deutlich reduzierten Raumgewicht verfügen die so hergestellten Leichtbaustoffe auch über sehr gute wärme- und schalldämmende Eigenschaften. Eigenschaft POROFLEX®-RAPID 3% F-10 ergibt einen alkaliresistenten, sehr dichten, feinblasigen und stabilen Schaum, der mit vielen hydraulischen Bindemitteln gut verträglich ist. Durch eine spezielle Formulierung ist Cellufoam K Ammoniak-reduziert und somit angenehmer und einfacher in der Verarbeitung mit stark alkalischen Medien. Die außergewöhnliche Stabilität des Schaums erlaubt eine sehr gleichmäßiger Dispersion der Luft im Bindemittel bis zu dessen vollständigem Abbinden und damit die Herstellung homogener Leichtbaustoffe. Anwendung POROFLEX®-RAPID 3% F-10-Cellufoam K-Porenleichtbeton lässt sich je nach Verwendungszweck auf unter-schiedliche Raumgewichte einstellen: • POROFLEX®-RAPID 3% F-10-Estrich: 1.000-2.000 kg/m³ • POROFLEX®-RAPID 3% F-10- Dachisolierung: 400-900 kg/m³ • POROFLEX®-RAPID 3% F-10-Isolierputz: 600-1.000 kg/m³ • POROFLEX®-RAPID 3% F-10-Formteile, Fertigteile etc., je nach Verwendungszweck. Im Hoch- und Tiefbau wird POROFLEX®-RAPID 3% F-10 Schaumbeton zur Herstellung von leich-ten, wärmedämmenden Isolier- und Ausgleichsschichten auf Decken und Dächern zum Verfüllen sowie bei nicht mehr benutzten Erdtanks, Kanälen, Schächten etc. als Verfüllungsmaterial verwendet. Empfohlenes Mischungsverhältnis Schaummittelkonzentrat zu Wasser = ca. 1:40 Empfohlenes Schaumgewicht 60 - 80 g/l Wasser. POROFLEX®-RAPID 3% F-10-Schaum wird z.B. mit einem geeigneten Verschäumungsgerät z.B. Schaumgenerator erzeugt und mit her-kömmlichen Mischern gleichmäßig in den Beton eingearbeitet. Auch die direkte Einbringung in die Schlämme mit anschließendem Aufschäumen ist möglich. Eine mit POROFLEX®-RAPID 3% F-10 aufgeschäumte Schlämme ist pumpfähig, jedoch kann sich je nach Rohdichte der Schlämme und Art der Pumpe ein Schaumverlust einstellen. Gegebenenfalls muss dann die zugefügte Schaum-, bzw. Schaummittelmenge entsprechend den Anforderungen an den Werkstoff vor Ort eingestellt werden. Mischbarkeit bei unmittelbarem Verbrauch: Verarbeitungshinweis Die zur Herstellung von Porenbaustoffen verwendeten Verfahren und technischen Einrichtungen (Betonpumpen, Verschäumung, Zumischung, etc.) sind individuell und von Anwender zu Anwender teilweise sehr verschieden und vor allem vertraulich. Daher ist die optimale Anwendungstechnik ist im Einzelfall auf dem Versuchswege zu ermitteln. Auf Wunsch begleiten wir Sie dabei gerne. bei der Lagerung: POROFLEX®-RAPID 3% F-10 kann weder in Lieferform noch als Anwendungslösung mit anderen Schaumbildnern, insbesondere mit synthetischen gemischt werden.

| POROFLEX®-RAPID 3% F-10 lässt sich bis zu 24 Monate in verschlossenen Originalgebinden und in geeigneten Lagerbehältern lagern. Beachten Sie bitte, dass POROFLEX®-RAPID 3% F-10 – wie alle Protein-basierten Schaummittel – bei längerer Lagerung bis zu 0,5% Sediment bilden können, ohne dass das Schaumbildungsvermögen beeinträchtigt wird. Dennoch empfehlen wir, vor der Verarbeitung das Schaummittel zu homogenisieren. Hohe Temperaturen bis 50°C beeinträchtigen die Qualität nicht. POROFLEX®-RAPID 3% F-10 sollte frostfrei gelagert werden. Bei unbeabsichtigtem Einfrieren kann sich ein erhöhter Sedimentanteil bilden. In diesem Fall ist eine Homogenisierung vor der Anwendung empfohlen. Sollen POROFLEX®-RAPID 3% F-10-Vorräte ergänzt werden, empfehlen wir, die Qualität des noch vorhandenen Lagerbestandes vorab durch unser Labor überprüfen zu lassen. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Physikalische und anwendungstechnische Daten POROFLEX®-RAPID 3% F-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empfohlene Zumischrate | 3% Schwerschaum Feststoffe/Brandklasse A |  |  |  |  |  |  |  |
| Farbe | dunkelbraun bis schwarz |  |  |  |  |  |  |  |
| pH-Wert bei 20°C | 5,5 - 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichte bei 20°C | 1,140 ± 0,02 g/ml |  |  |  |  |  |  |  |
| Sediment | < 0,25% |  |  |  |  |  |  |  |
| Frostbeständigkeit | -10°C |  |  |  |  |  |  |  |
| Viskosität bei 20°C bei 0°C bei -10°C | < 30 mm²/sec < 60 mm²/sec < 200 mm²/sec |  |  |  |  |  |  |  |
| Umweltverträglichkeit | POROFLEX®-RAPID 3% F-10 ist vollständig biologisch abbaubar. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Besondere Hinweise | Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von POROFLEX®-RAPID 3% F-10 sind gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Löschübungen und Erprobungen sind mit den örtlichen Behörden abzustimmen. Beim Ansprühen von Personen mit Schaum beachten, dass im Schaum keine Atmungsmöglichkeit besteht. Weitere Informationen enthält das Sicherheitsdatenblatt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauptsitz Hamburg: Liebigstraße 5 • 22113 Hamburg/Germany Tel.: +49 (0)40 736168-0 • Fax: +49 (0)40 736168-60 |  | Verkaufsbüro Hannover: Tel.: +49 (0)511 76835845 Fax: +49 (0)511 76835846 |  |  | Verkaufsbüro Jena: Tel.: +49 (0)3641 6353857 Fax: +49 (0)3641 6353859 |  |  |  |
| info@sthamer.com • www.sthamer.com |  |  |  |  |  |  |  |  |